1. Incollare il materiale isolante EPS

Fornitura e installazione di un pannello isolante per facciate in EPS

su un substrato preparato secondo le linee guida per la lavorazione

del supporto del sistema con adesivo minerale e malta di rinforzo.

Incollaggio dei pannelli isolanti con malta adesiva specifica per il sistema

secondo la norma DIN EN 998-1 o con schiuma adesiva.

La proporzione della superficie adesiva è conforme all'omologazione generale/all'omologazione.

omologazione generale/omologazione.

I pannelli vengono posati secondo le istruzioni del produttore

ben incollati e livellati.

I pannelli sfalsati devono essere levigati in piano.

I giunti aperti devono essere chiusi a regola d'arte.

I giunti di dimensioni superiori a 5 mm devono essere chiusi con materiale isolante di sistema.

Si prega di notare quando si utilizzano coperture rigide:

Consumo per l'incollaggio di pannelli isolanti con

60% di superficie adesiva quando si utilizzano rivestimenti rigidi.

Tassellatura dei pannelli isolanti in EPS attraverso il tessuto,

I tasselli devono essere posizionati a filo della superficie. Secondo la norma SIA

Per la pianificazione della realizzazione è necessario dimostrare la quantità di tasselli/m².

Determinare la quantità di tasselli staticamente necessaria

a seconda del supporto e del sistema di isolamento termico esterno da applicare.

sistema composito di isolamento termico da applicare..

Prodotto: Gonon goOpen

- Pannello isolante per facciate omogeneo in EPS a 2 colori

- Strato centrale grigio, strato di copertura lato facciata verde

- Pannello isolante ETICS in conformità alla norma DIN EN 13163 in

polistirene espanso (EPS), ignifugo

- Materiale da costruzione di classe B1

- Valore nominale di conducibilità termica 0,031 W/m*K,

- Senza CFC, densità di massa di circa 16 kg/m³,

- Dimensioni: 1000 x 500 mm

- Bordo del pannello: smussato

Spessore del pannello: ' ' cm (6-24)