- EPS-Dämmstoff verkleben

Liefern und Einbauen einer EPS-Fassadendämmplatte auf

vorbereiteten Untergrund nach Verarbeitungsrichtlinien

der Systemhalter mit mineralischem Klebe- und Armierungsmörtel.

Verklebung der Dämmplatten mit systemzugehörigem Klebemörtel

nach DIN EN 998-1.

Klebeflächenanteil gem. der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung/ Bauartgenehmigung.

Die Platten werden nach Herstellervorschrift

dicht gestoßen, planeben im Verband angebracht.

Plattenversetzungen sind planeben zu schleifen.

Eventuell offene Fugen sind fachgerechte zu schliessen.

Fugen größer 5 mm sind mit System-Dämmstoff zu schließen.

Beim Einsatz von Harten Belägen ist zu beachten:

Zulage für Verklebung der Dämmplatten mit

60% Klebeflächenanteil bei der Verwendung von harten Belägen.

Verdübelung der EPS-Dämmplatten durch das Gewebe,

Dübel sind flächenbündig zu setzenden.

Nachweis der Dübelmengen/m² ist eine Ausführungsplanung.

Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge

in Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden

Wärmedämm-Verbundsystemes zu erstellen. SIA 261

Produkt: Gonon HiProtect

- Für Brandschutzanwendung bis 30 m Gebäudehöhe

- Homogene 2-farbige EPS Fassadendämmplatte

- Kernschicht dunkelgrau, Deckschicht Fassadeseite weissgrau

- WDVS-Dämmplatte gemäß DIN EN 13163 aus

expandiertem Polystyrol (EPS),

schwerentflammbar Baustoffklasse E

- Brandverhaltensgruppe VKF Anerkennung Nr. 32917

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/m*K,

- FCKW-frei, Rohdichte ca. 19 kg/m³,

- Abmessungen: 1000 x 500 mm

- Plattenrand: stumpf

Plattendicke: ' ' cm (6-24)