Ausschreibungstext Pfleiderer DecoBoard P2

DecoBoard P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

Trägermaterial: ClassicBoard P2 (Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.)

Anwendungen:

Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich

Beschreibung:Produktnorm: EN 14322

Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung

Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

Nachhaltigkeit: Blauer Engel DE-UZ 76, Cradle to Cradle Certified® Bronze, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert

Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau

Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Wärmeleitfähigkeit Trägermaterial (Dichte): 0.12 W/(mK)

Wasserdampfdurchlässigkeit Trägermaterial (μ feucht/trocken): 15 / 50

Schallabsorption Trägermaterial Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz: 0.1

Schallabsorption Trägermaterial Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz: 0.25

Produkteigenschaften: Besonders emissionsarm, Antimikrobiell, Lebensmittelecht

Dekore:

gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com) und Vorgabe Architekt

Oberflächenstrukturen:

gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com) und Vorgabe Architekt

Abmessungen:

2655 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm

2800 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm

3200 x 2100 x 8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30 mm

4100 x 2100 x 16 / 18 / 19 mm

5310 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm

5600 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm

Produktanforderung:

Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: \_\_\_\_\_\_\_

Menge: ................................ Einheit: St.

EP: .................................. GP: .................................