**Spezifikationen**

Hinweise

* Typ 10: Werkstoffnummer 1.4404. Typen mit einseitigem Hakenende.
* Typ 20: Werkstoffnummer 1.4404. Typen mit einseitigem Gewinde M6 für Einschlaganker V4A M6.
* Typ 30: Werkstoffnummer 1.4404. Typen mit einseitigem Gewinde M6.

Lieferumfang

* Verpackungseinheit: 50 Stk./Karton
* Typ 20: Einschlaganker Typ M6 aus V4A mit Einschlagwerkzeug Typ M6.
* Typ 30: Injektions-Ankerhülsen. Auf Vorbestellung wird folgendes mitgeliefert: 2-Komponenten Injektionsmörtel mit Vinylesterharz Typ fischer FIS V410C, in Kartuschen à 410 ml.

Versetz- und Verlegehinweise

* Montage Typ 10: Einlage in die Lagerfugen beider Schalen Lagerfugenmörtel; Qualität min. 15N/mm2.
* Montage Typ 20: In Deckenstirn oder Wand.
* Montage Typ 30: In Mauerwerk. Mauerwerksqualität MB mit Injektions-Ankerhülse aus Kunststoff und 2-Komponenten-Injektionsmörtel mit Vinylesterharz Typ FIS V410C.