**Pfleiderer flameprotect compact**

Panneau ignifuge non combustible conforme à la norme EN 438-4, composé d'éléments minéraux primaires, avec âme de couleur blanche homogène et surface mélaminée décorative sur les deux faces.

**Formats de panneaux :**

Largeur (mm) Longueur (mm) Épaisseur totale (mm)

2.800 2.070 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

**Norme de produit**

En référence à la norme EN 438-4

**Matériau de support**

Stratifié compact minéral : Noyau compact composé d'éléments minéraux primaires avec d'excellentes propriétés de résistance. Convient pour les zones soumises à des exigences particulièrement élevées en matière de protection incendie.

**Densité**

env. 1.900 kg/m³

**Réaction au feu :**

Europe : incombustible A2-s1,0 (EN 13501-1), Suisse RF1

**Classe d'émission de formaldéhyde**

E1 E05

**Sécurité du produit**

Ce produit constitue un article selon le règlement REACH CE 1907/2006 et n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement selon l'article 7.

La surface est physiologiquement neutre et autorisée pour le contact avec les aliments conformément au règlement (UE) n° 10/2011.

La surface décorative est composée de couches de papier et d'un noyau de matériau minéral imprégnés de résines thermodurcissables. Celles-ci durcissent complètement pendant le processus de fabrication sous l'effet de la chaleur et de la haute pression. Elles forment un matériau stable, résistant et non réactivable.

En outre, des effets mécaniques sur la surface du produit peuvent entraîner une modification optique plus contrastée dans le cas de décors foncés.