**Pfleiderer flameprotect compact**

**Stratifié haute pression minéral incombustible Compact**

Panneau coupe-feu incombustible conforme à la norme EN 438-4, composé de matériaux

composants minéraux, avec noyau de couleur blanche homogène et

surface mélaminée décorative sur les deux faces.

**Matériau du noyau :**

Stratifié compact minéral (noyau compact en composants minéraux primaires avec d'excellentes propriétés de résistance. Convient aux zones soumises à des exigences particulièrement élevées en matière de protection contre l'incendie).

**Description :**

Norme de produit : en référence à la norme EN 438-4

Réaction au feu

Europe : A2-s1, d0 (EN 13501-1), Suisse AEAI : RF1

Classe d'émission de formaldéhyde :

E1 E05

Propriétés du produit :

Incombustible, convient pour les aliments

**Décors :**

Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

(validé pour flameprotect)

**Structures de surface :**

Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

(validé pour flameprotect)

**Dimensions :**

2800 x 2070 x 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 mm

**Exigences relatives au produit :**

Dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Décor : \_\_\_\_\_\_\_

Structure de surface : \_\_\_\_\_\_\_

Quantité : .................

Unité : pce. ………………

EP : € / CHF ……...........