**Ausschreibungstext**

**Schreinerarbeiten / Möbelbau und Innenausbau / Türen**

HPL-Schichtstoffplatten

Hersteller: Pfleiderer

Produkt: Duropal HPL

Beschreibung: Hochdruckschichtstoff

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3: HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

Produktnorm: EN 438-3

Brandverhalten: RF3, D-s2, d0 (SN EN 13501-1:2009)

 Formatspezifisch, siehe Datenblatt Hersteller

Nachhaltigkeit**:** Blauer Engel DE-UZ 76, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert

Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

Oberfläche: mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau

(Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196)

Produkteigenschaften: Besonders emissionsarm, Antimikrobiell, Lebensmittelecht

Dekore: gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.com](../www.pfleiderer.com)

Oberflächenstrukturen: gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.com](../www.pfleiderer.com)

Abmessungen: (mm) Länge: Breite: Stärke: 2800 2070 0.6 / 0.8 / 1.2 3050 1300 0.8

4100 1300 0.6 / 0.8 / 1.2

5300 1300 0.6 / 0.8 / 1.2

5600 2070 0.6 / 0.8 / 1.2

für Türformate gemäß Vorgabe Planer / Pfleiderer Türenkollektion

**Produktanforderung:**

Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hersteller NCS Code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menge: Stück:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EP: .................................. GP: .................................