**Texte d'appel d'offres**

**Menuiserie / Cloisons / Revêtements muraux / Aménagement intérieur /**

**Panneaux stratifiés compacts HPL**

Fabricant : Pfleiderer

Produit : Duropal HPL Compact

Description : Stratifié haute pression compact

Stratifié haute pression de qualité standard selon EN 438-4 : CGS.

Avec âme de couleur noire homogène et surface mélaminée décorative sur les deux faces.

Applications : Panneaux compacts à usage intérieur pour la menuiserie,

Revêtements de murs et de plafonds, cloisons, fabrication de meubles

Norme de produit : EN 438-4

Groupe de réaction au feu : RF2, D-s2, d0 (SN EN 13501-1:2009)

 Spécifique au format, voir la fiche technique du fabricant

Durabilité : Ange bleu DE-UZ 76, certifié FSC, certifié PEFC

Classe d'émission

de formaldéhyde : E1 E05

Surface : avec effet antimicrobien en 24 h pour l'aménagement intérieur - méthodologie d'essai JIS Z 2801 / ISO 22196

Propriétés du produit : faible émission, antimicrobien, convient au contact alimentaire

Décors : selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

Structures de surface : selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

Dimensions : Longueur: (mm) Largeur: (mm) Épaisseur : (mm) 2800 1860 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

2800 2070 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

4100 1300 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15

5600 2070 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13

Exigences relatives au produit :

Dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Décor : \_\_\_\_\_\_\_

Fabricant NCS - Code : \_\_\_\_\_\_\_

Structure de la surface : \_\_\_\_\_\_\_

Quantité : pièce : ..........

Prix : EP : ........... GP : ……….