**Ausschreibungstext**

**Schreinerarbeiten / Möbelbau und Innenausbau**

**Melaminbeschichtete Holzspanplatte**

Hersteller: Pfleiderer

Produkt: PrimeBoard XTreme P2

Beschreibung: Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

Trägermaterial: ClassicBoard P2, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich) alternativ nach Absprache andere Pfleiderer Holzwerkstoff Trägerplatte.

Anwendungen: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich

Beschreibung: Produktnorm: EN 14322

Brandverhalten: RF 3; D-s2, d0 (Klassifizierung nach SN EN 13501-1:2009)

Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

Nachhaltigkeit: Blauer Engel DE-UZ 76, Cradle to Cradle Certified® Bronze, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert

Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

Oberfläche: Xtreme Matt (XT) / Xtreme Hochglanz (XG)

Produkteigenschaften: Besonders emissionsarm, Anti-Fingerprint (nur bei Matt)

Dekor: aus aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

Uni-Dekor NCS Code: aus aktueller Hersteller-Kollektion, [www.pfleiderer.comu](http://www.pfleiderer.comu)

und/oder Vorgabe des planenden Architekten

Abmessungen: (mm)

Länge: Breite: Endstärke:

2800 2100 10 / 12 / 13 / 16 / **18 / 19** / 22 / 25 / 28 mm

Produktanforderung:

Abmessungen: (mm) Länge: \_\_\_\_\_ Breite: \_\_\_\_\_ Stärke \_\_\_\_\_\_

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_

NCS Code: \_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: \_\_\_\_\_\_\_

Menge: ................................ Einheit: St.

Preis: EP: .................................. GP: .................................