**Texte de l'appel d'offres**

**Travaux de menuiserie / Construction de meubles et aménagement intérieur**

**Panneau de particules de bois revêtu de mélamine**

Fabricant : Pfleiderer

Produit : PrimeBoard XTreme P2

Description : Panneau de particules de bois mélaminé avec un vernis multicouche de haute qualité et innovant composé d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

Matériau de support : ClassicBoard P2, adapté à des fins non portantes dans le domaine sec) alternativement, après accord, d'autres panneaux de support en matériau bois Pfleiderer.

Applications : Panneaux pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour une utilisation en milieu sec.

Description : Norme de produit : EN 14322

Réaction au feu : RF 3 ; D-s2, d0 (classification selon SN EN 13501-1:2009)

Épaisseur : ≥ 9 mm / densité brute : ≥ 600 kg/m³)

Durabilité : Ange bleu DE-UZ 76, Cradle to Cradle Certified® Bronze, Certifié FSC, Certifié PEFC.

Classe d'émission de formaldéhyde : E1 E05

Finition : Xtreme mat (XT) / Xtreme brillant (XG)

Propriétés du produit : Particulièrement pauvre en émissions, anti-traces de doigts (uniquement pour le mat)

Décor : de la collection actuelle du fabricant, [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

Décor uni NCS Code : de la collection actuelle du fabricant, [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

et/ou indication de l'architecte planificateur

Dimensions : (mm)

Longueur: Largeur: Épaisseur finale :

2800 2100 10 / 12 / 13 / 16 / **18 / 19** / 22 / 25 / 28 mm

Exigence du produit :

Dimensions : (mm) Longueur : \_\_\_\_\_ Largeur : \_\_\_\_\_ Épaisseur \_\_\_\_\_\_

Décor : \_\_\_\_\_\_\_

Code NCS : \_\_\_\_\_\_\_

Structure de la surface : \_\_\_\_\_\_\_

Quantité : ................................ Unité : pce.

Prix : EP : .................................. GP : .................................