**Ausschreibungstext**

**Vorgehängte hinterlüftete Fassade**

Leitprodukt Plattenmaterial: Pfleiderer „Duropal“ XTerior compact F – einseitige Lackierung  
Witterungsbeständige, flammhemmende Fassadenplatte aus Compact-Hochdruckschichtstoff

Beschreibung: Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-6: EDF

Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.  
Kernmaterial: Flammhemmender Kompaktschichtstoff, schwarz (Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.)

Produktnorm: EN 438-6

Brandverhalten: B-s1, d0 (EN 13501-1); (SN EN 13501-1)

Brandverhaltensgruppe: RF2

Klassifizierung VKF (BKZ): 5.3

Nachhaltigkeit: FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert  
Formaldehydemissionsklasse: E1 E05  
Produkteigenschaften: UV-beständig, Witterungsbeständig, Anti-Graffiti, Anti-Fingerprint, schwerentflammbar  
  
Dekore: Vorgabe Architekt und gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com  
  
Oberflächenstrukturen: Vorgabe Architekt und gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com  
  
  
Abmessungen Formatplatte: 2800 x 2070 x 8 mm

System Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Unternehmervariante in Rücksprache mit dem Planer/Fachplaner (siehe Pos. XX)   
  
  
Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: Pfleiderer XTerior

System Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Unternehmervariante in Rücksprache mit dem Planer/Fachplaner (siehe Pos. XX)