Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	…………............................................................................................................................................................................

Architekt/Bauherr:	…………............................................................................................................................................................................

Vorbemerkungen:

Die Verarbeitung erfolgt mit Produkten der Firma Triflex GmbH & Co. KG, Minden.

Bei dem ausgeschriebenen System Triflex ProDrain handelt es sich um eine Sonderlösung. Den Abschluss des Systemaufbaus bildet das Triflex BTS-P – Balkon Abdichtungssystem.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils empfohlenen Systemaufbauten mit Triflex-Produkten berücksichtigt bzw. vorausgesetzt.

Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus mit Triflex ProDetail (Anschlüsse, Details) sowie Triflex ProTerra (Fläche) sind durch europäisch technische Zulassungen (ETA), ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), abgesichert und erfüllen die Anforderungen der Bauproduktenverordnung der EU (CE-Kennzeichnung) nach ETAG Nr. 005 in der jeweils höchsten Nutzungskategorie.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass er für die Verarbeitung von Triflex-Produkten geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber.

Die Arbeiten ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Systemaufbau verhindert wird.

Für die Schuttbeseitigung sind die Abfuhr- und Deponiekosten in die Einzelpreise einzukalkulieren bzw. gesondert auszuweisen.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen.

Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.

Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, als fix und fertige Leistung, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Als Vertragsbestandteile gelten: Leistungsverzeichnis Systembeschreibung und Produktinformationen des Herstellers Baupolizeiliche Bestimmungen Unfallverhütungsvorschriften VOB Teil B Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) für das Abdichtungssystem Triflex BTS-P in den jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassungen.

Der Systemaufbau ist vom sachkundigen Planer nach objektspezifischen Anforderungen anzupassen. Detaillierte Ausschreibungstexte sind vom Planer eigenverantwortlich zu erstellen. Mit der Übermittlung dieses Leistungsverzeichnis-Entwurfs ist keine konkrete Projektberatung verbunden. Die Textausarbeitung ist eine unverbindliche Serviceleistung von Triflex. Rechtsansprüche aus dieser Leistung sind ausgeschlossen.

| 1 |  |  | Allgemeines |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Psch. |  | Baustelleneinrichtung | Psch. | _________ |
| 2 |  |  | Objekt- und Untergrunduntersuchung |  |  |
| 2.1 | Psch. |  | Hohllagen Vorhandene Oberflächen durch Abklopfen mit einem Hammer auf Hohllagen untersuchen und entsprechende Stellen markieren. | Psch. | _________ |
| 2.2 | Psch. |  | Ebenheit und Gefälle Prüfung des vorhandenen Untergrundes auf Ebenheit und Gefälle. | Psch. | _________ |
| 3 |  |  | Untergrundvorbehandlung |  |  |
| 3.1 | ______ m2 |  | Entfernen loser Beläge Entfernen von losen Belägen, um einen tragfähigen Untergrund zu erhalten, inkl. Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt. Fehlstellen und Ausbrüche mittels schnellhärtender mineralischer Egalisierung ausgleichen. | ______ /m2 | _________ |
| 3.2 | ______ m2 |  | Schleifen Fliesenbeläge durch Schleifen mit geeignetem Schleifgerät inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt vorbereiten. | ______ /m2 | _________ |
| 3.3 | ______ m2 |  | Gefälleerstellung Estrich Gefälle erstellen oder Unebenheiten mit mineralischem Estrich ausgleichen. Dicke im Mittel: .......... mm Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 4 |  |  | Triflex Entkopplung und Lastverteilung Die Entlüftung der Entkopplungsschicht muss entweder über die Stirnkante oder den Wandanschluss erfolgen (Siehe Position Entlüftung). |  |  |
| 4.1 | ______ m2 |  | Triflex Entkopplungsbahn Kleber Triflex ProDrain Fix vollflächig mit einem Zahnspachtel auftragen. Die zugeschnittene Triflex Entkopplungsbahn DC-MAT einlegen und andrücken. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 4.2 | ______ m2 |  | Triflex Lastverteilung Erstellen der Lastverteilschicht mit Triflex Pox R 100, Oberfläche mit Quarzsand Einstreuung, Körnung 0,2-0,6 mm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 4.3 | ______ m2 |  | Gefälleerstellung Zulage: Gefälleerstellung oder Unebenheiten mit Triflex Cryl Level 215 ausgleichen. Arbeitsfugen über Stoßfugen der Entkopplungsbahn ausbilden und mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies streifenförmig überarbeiten. Dicke im Mittel: .......... mm (Verbrauch: ca. 2,20 kg/m² pro mm Schichtdicke) Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 5 |  |  | Entlüftung Die Entlüftung der Entkopplungsschicht muss entweder über die Stirnkante oder den Wandanschluss erfolgen. |  |  |
| 5.1 | ______ m |  | Entlüftung über Stirnkante Montage und Einkleben eines Balkon Abschlussprofils oder eines Traufblechs mit Triflex Cryl Spachtel. Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers erstellen. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2905) | ______ /m | _________ |
| 5.2 | ______ m |  | Entlüftung über Wandanschluss Montage und Einkleben eines Wandabschlussblechs mit Triflex Cryl Spachtel. Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Überhangblech mit Triflex Cryl Spachtel einkleben. Abdichten des Überhangblechs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers erstellen. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2903) | ______ /m | _________ |
| 6 |  |  | Triflex Grundierung Nur für Anschlüsse und Details. |  |  |
| 6.1 | ______ m2 |  | Grundierung Beton Z.B. bei Beton, Estrich, Fliesen, Holz, Leichtbeton, Putz/Mauerwerk. Grundierung der Details mit Triflex Cryl Primer 276. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 6.2 | ______ m2 |  | Grundierung Wärmedämm-Verbundsystem Z.B. bei Wärmedämm-Verbundsystemen, kunststoffmodifiziertem Mörtel. Grundierung der Details mit Triflex Pox R 100 inkl. Absandung im Überschuss mit Quarzsand, Körnung 0,2-0,6 mm. Der Überschuss wird nach Aushärtung der Grundierung abgefegt bzw. abgesaugt. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 6.3 | ______ m2 |  | Grundierung Glas Grundierung der Fläche mit Triflex Glas Primer inkl. vorheriger Reinigung der Fläche mit Triflex Glas Reiniger. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 6.4 | ______ m2 |  | Grundierung Metall Z.B. bei Edelstahl, Stahl und Zink. Grundierung der Fläche mit Triflex Metal Primer. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 7 |  |  | Triflex Detailabdichtung Herstellung von Detailabdichtungen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Das Abdichtungssystem Triflex ProDetail besitzt eine ETA-Zulassung (ETAG Nr. 06/0269) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex BTS-P Systembeschreibung) |  |  |
| 7.1 | ______ m |  | Wandanschluss, geschlossen Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2902) | ______ /m | _________ |
| 7.2 | ______ m |  | Türschwelle Abdichten der Türschwelle mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2902, analog) | ______ /m | _________ |
| 7.3 | _____ St. |  | Gully Abdichten des Entwässerungseinlaufs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm, Ø ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2705, analog) | _____ /St. | _________ |
| 7.4 | ______ m |  | Rinne Abdichten des Rinneneinlaufs mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2705, analog) | ______ /m | _________ |
| 7.5 | _____ St. |  | Stützenanschluss Abdichten des Stützenanschlusses mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm, Ø ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2704, analog) | _____ /St. | _________ |
| 7.6 | ______ St. |  | Durchdringung Abdichten der Durchdringung mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm, Ø ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2704, analog) | _____ /St. | _________ |
| 7.7 | ______ m |  | Stirnkante mit vorgehängter Rinne Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2706, analog) | ______ /m | _________ |
| 7.8 | ______ m |  | Stirnkante mit Traufblech Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2904, analog) | ______ /m | _________ |
| 7.9 | ______ m |  | Stirnkante mit Abschlussprofil Montage und Einkleben des Balkon Abschlussprofils mit Triflex Cryl Spachtel. Abdichten der Stirnkante mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2904) | ______ /m | _________ |
| 8 |  |  | Triflex Fugenabdichtung Herstellung von Fugenabdichtungen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Das Abdichtungssystem Triflex ProDetail besitzt eine ETA-Zulassung (ETAG Nr. 06/0269) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren. |  |  |
| 8.1 | ______ m |  | Arbeitsfuge Abdichten der Arbeitsfuge mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies, Zuschnittbreite à: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2906) | ______ /m | _________ |
| 8.2 | ______ m |  | Bewegungsfuge Abdichten der Bewegungsfuge mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Zwei Lagen Triflex Spezialvlies, Zuschnittbreite à: ........... cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung BTS-P-2709, analog) | ______ /m | _________ |
| 9 |  |  | Triflex Flächenabdichtung Herstellung von Flächenabdichtungen mit Triflex ProTerra inkl. Triflex Spezialvlies. Das Abdichtungssystem Triflex ProTerra besitzt eine ETA-Zulassung (ETAG Nr. 04/0019) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF(t1). |  |  |
| 9.1 | ______ m2 |  | Flächenabdichtung Abdichten der Fläche mit Triflex ProTerra inkl. Triflex Spezialvlies. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2901) | ______ /m2 | _________ |
| 10 |  |  | Triflex Nutzschicht |  |  |
| 10.1 | ______ m2 |  | Nutzschicht Beschichten der Fläche mit Triflex ProFloor. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProDrain-2901) | ______ /m2 | _________ |
| 11 |  |  | Triflex Versiegelung |  |  |
| 11.1 | ______ m2 |  | Oberfläche „Micro Chips“ (R 9) Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205, Oberfläche mit Triflex Micro Chips Einstreuung. Farbton: .................. nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 11.2 | ______ m2 |  | Oberfläche „Colour Design“ (R 10) Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205, Oberfläche mit Triflex Colour Mix Einstreuung, Kopfversiegelung mit Triflex Cryl Finish Satin. Farbton Triflex Colour Design: .................. nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 11.3 | ______ m2 |  | Oberfläche „Creative Design“ (R 9) Ausführung mit Triflex Micro Chips Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205 (Fugenfarbton). Fugenfarbton: .......... nach Wahl des Auftraggebers. Aufkleben der Triflex Design Folie. Fliesenmuster: ........ nach Wahl des Auftraggebers. Versiegelung der Fläche mit Triflex Cryl Finish 205 (Flächenfarbton), Oberfläche mit Triflex Micro Chips Einstreuung. Entfernen der aufgeklebten Folie nach Aushärtung der Oberfläche. Flächenfarbton: ....... nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 11.4 | ______ m2 |  | Oberfläche „Creative Design“ (R 10) Ausführung mit Triflex Colour Mix Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205 (Fugenfarbton). Fugenfarbton: .......... nach Wahl des Auftraggebers. Aufkleben der Triflex Design Folie. Fliesenmuster: ........ nach Wahl des Auftraggebers. Versiegelung der Fläche mit Triflex Cryl Finish 205 (Flächenfarbton), Oberfläche mit Triflex Colour Mix Einstreuung. Kopfversiegelung mit Triflex Cryl Finish Satin. Entfernen der aufgeklebten Folie nach Aushärtung der Oberfläche. Flächenfarbton: ....... nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 11.5 | ______m² |  | Oberfläche „Einstreuung, fein“ (R 11) Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205 mit Quarzsand Einstreuung, Körnung 0,2-0,6 mm. Zweite Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205, Oberfläche mit Triflex Micro Chips Einstreuung. Farbton: .................. nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 11.6 | ______ m2 |  | Oberfläche „Einstreuung, grob“ (R 12) Absandung der noch frischen Nutzschicht Triflex ProFloor mit Quarzsand, Körnung 0,7-1,2 mm. Versiegelung der Fläche und Details mit Triflex Cryl Finish 205, Oberfläche mit Triflex Micro Chips Einstreuung. Farbton: .................. nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. | ______ /m2 | _________ |
| 12 |  |  | Stundenlohnarbeiten |  |  |
| 12.1 | ______ Std. |  | Stundenlohnarbeit eines Vorarbeiters: | ______ /Std. | _________ |
| 12.2 | ______ Std. |  | Stundenlohnarbeit eines Facharbeiters: | ______ /Std. | _________ |
| 12.3 | ______ Std. |  | Stundenlohnarbeit eines Helfers: | ______ /Std. | _________ |
| 13 |  |  | Material |  |  |
| 13.1 | ______ kg |  | Materialverbrauch auf Nachweis | ______ /kg | E.P. |
| 14 |  |  | Entsorgung |  |  |
| 14.1 | Psch. |  | Entsorgung aller Abfälle und Sondermüllstoffe entsprechend den derzeitig gültigen Gesetzen und Durchführungsverordnungen. | Psch. | _________ |
|  |  |  | Netto-Summe: |  |  |
|  |  |  | Gesetzlich geltender MwSt.-Satz von ____ % |  | _________ |
|  |  |  | Brutto-Summe: |  |  |